ACO Monoblock

Rigolă PD 200 V tip 0.0

SR EN 1433

ACO Monoblock

Cămin colector PD 200 V

SR EN 1433

ACO Monoblock

Element de vizitare PD 200 V tip 0.1

SR EN 1433

# Text boxes

Specificații tehnice

Rigolă monobloc cu grătar turnat din beton cu polimeri, impermeabil, de culoare natur, cu secțiune de curgere în formă de V

Clasa de sarcini: A15 – D400

Diametru nominal: 200 mm

Lungime constructivă: 1000 mm

Lăţime constructivă: 250 mm

Înălţime constructivă: 320 mm

Suprafața de colectare a grătarelor: 440 cm²/m

Deschidere grătar: 15 mm

Masa: 72 kg/buc

Specificații tehnice

Cămin colector din beton cu polimeri, cu amprentă laterală pentru conexiune rigolă în T, L, cu secțiune de curgere în formă de V

Garnitură de etanșare integrată pentru descărcarea orizontală DN 200

Cu coș de aluviuni din plastic

Clasa de sarcini: A15 – D400

Diametru nominal: 200 mm

Lungime constructivă: 500 mm

Lăţime constructivă: 250 mm

Înălţime constructivă: 645 mm

Suprafața de colectare a grătarelor: 740 cm²/m

Deschidere grătar: 12 mm

Masa: 60 kg/buc

Specificații tehnice

Element de rigolă cu posibilitate de racord lateral în colț, în T sau în cruce, cu grătar și muchii din fontă

Cu amprentă pentru descărcare verticală DN 160 (tip 0.1)

Clasa de sarcini: A15 – D400

Diametru nominal: 200 mm

Lungime constructivă: 500 mm

Lăţime constructivă: 250 mm

Înălţime constructivă: 330 mm

Suprafața de colectare a grătarelor: 740 cm²/m

Deschidere grătar: 12 mm

Masa: 38,5 kg/buc