ACO Monoblock

Rigolă PD 150 V tip 0.0

SR EN 1433

ACO Monoblock

Cămin colector PD 150 V

SR EN 1433

ACO Monoblock

Element de vizitare PD 150 V tip 0.1/0.2

SR EN 1433

# Text boxes

Specificații tehnice

Rigolă monobloc cu grătar turnat din beton cu polimeri, impermeabil, de culoare natur, cu secțiune de curgere în formă de V

Clasa de sarcini: A15 – D400

Diametru nominal: 150 mm

Lungime constructivă: 1000 mm

Lăţime constructivă: 200 mm

Înălţime constructivă: 270 mm

Suprafața de colectare a grătarelor: 296 cm²/m

Deschidere grătar: 12 mm

Masa: 54 kg/buc

Specificații tehnice

Cămin colector din beton cu polimeri, cu amprentă laterală pentru conexiune rigolă în T, L, cu secțiune de curgere în formă de V

Garnitură de etanșare integrată pentru descărcarea orizontală DN 160

Cu coș de aluviuni din plastic

Clasa de sarcini: A15 – D400

Diametru nominal: 150 mm

Lungime constructivă: 500 mm

Lăţime constructivă: 200 mm

Înălţime constructivă: 595 mm

Suprafața de colectare a grătarelor: 578 cm²/m

Deschidere grătar: 12 mm

Masa: 50 kg/buc

Specificații tehnice

Element de rigolă cu posibilitate de racord lateral în colț, în T sau în cruce, cu grătar și muchii din fontă

Cu amprentă pentru descărcare verticală DN 160 (tip 0.1) sau cu garnitură de etanșare integrată pentru racord etanș la canalizare (tip 0.2)

Clasa de sarcini: A15 – D400

Diametru nominal: 150 mm

Lungime constructivă: 500 mm

Lăţime constructivă: 200 mm

Înălţime constructivă: 280 mm

Suprafața de colectare a grătarelor: 578 cm²/m

Deschidere grătar: 12 mm

Masa: 28,4 kg/buc