ACO Monoblock

Rigolă RD 100 V tip 0.0

SR EN 1433

ACO Monoblock

Cămin colector RD 100 V

SR EN 1433

ACO Monoblock

Element de vizitare RD 100 V tip 0.1

SR EN 1433

# Text boxes

Specificații tehnice

Rigolă monobloc cu grătar turnat din beton cu polimeri, impermeabil, de culoare natur, cu secțiune de curgere în formă de V

Clasa de sarcini: D400 – F900

Diametru nominal: 100 mm

Lungime constructivă: 1000 mm

Lăţime constructivă: 160 mm

Înălţime constructivă: 265 mm

Suprafața de colectare a grătarelor: 308 cm²/m

Masa: 50,5 kg/buc

Specificații tehnice

Cămin colector din beton cu polimeri, cu amprentă laterală pentru conexiune rigolă în T, L, cu secțiune de curgere în formă de V

Garnitură de etanșare integrată pentru descărcarea orizontală DN 110 sau DN 160

Cu coș de aluviuni din plastic

Clasa de sarcini: D400 – F900

Diametru nominal: 100 mm

Lungime constructivă: 500 mm

Lăţime constructivă: 160 mm

Înălţime constructivă: 525 mm

Suprafața de colectare a grătarelor: 380 cm²/m

Deschidere grătar: 12 mm

Masa: 55 kg/buc

Specificații tehnice

Element de rigolă cu posibilitate de racord lateral în colț, în T sau în cruce, cu grătar și muchii din fontă

Cu amprentă pentru descărcare verticală DN 110 (tip 0.1)

Clasa de sarcini: D400 – F900

Diametru nominal: 100 mm

Lungime constructivă: 500 mm

Lăţime constructivă: 160 mm

Înălţime constructivă: 275 mm

Suprafața de colectare a grătarelor: 380 cm²/m

Deschidere grătar: 12 mm

Masa: 25,3 kg/buc