|  | Fișă tehnică |
| --- | --- |
| POZ | Descriere: Instalație separare lichide ușoare |
| 1 | Separator de grăsimi conf. SR EN 1825 Cuva din plastic armat cu fibră de sticlă, material robust și usor, design compact, cu trapă de namol integrată Acces facil pentru mentenanță din exteriorul cuvei la elementul de coalescență, cu racord de prelevare probe preinstalat, echipare de bază cu vidanjare prin capac, include garnitură de cauciuc pentru protecție împotriva mirosurilor. Debit nominal: 25 l/s Racorduri intrare/ieșire DN250, echipate cu garnituri de etanșare din EPDM Capacitate trapă nămol: 5000 litri Capacitate depozitare grăsimi: 1120 litri Capacitate totală: 8481 litri Înălțime cuvă, H1+Tcuvă: 2445+795=3240 mm Diametru interior: D1=2200 mm Diametru exterior: D2=2455 mm Compatibil cu capac de acces DN600, clasă de sarcini A15, B125 sau D400 Cota maximă de montaj: Tmax=Tcuvă+Tcapac=795+1730=2525 mm |
| 2 | Furnizorul va prezenta: declarația de performanță pentru echipamentele furnizate certificat de garanție 5 ani |